- Окраска новой детали, обработанной катафорезным грунтом

- Очистка детали MOBIHEL антисиликоновым чистящим средством

- Матирование детали Softmatt или абразивом Р320

- Очистка детали MOBIHEL антисиликоновым чистящим средством

- Обеспыливание, протирка пылесборной салфеткой

- Нанесение MOBIHEL 2К грунта 3:1 универсального методом «мокрым-по-мокрому»

- Выдержка перед нанесением базы

- Нанесение базовой эмали MOBIHEL

- Выдержка перед нанесением лака

- Нанесение MOBIHEL 2К лака

- Сушка

Материалы, применяемые при различных типах ремонта

| Продукт | Приготовление (по объёму) | Вязкость DIN 53211 ø4 м/20°C | Нанесение | Сушка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антисиликоновое чистящее средство low VOC |  |  | Нанесите из распылителя на обрабатываемую поверхность и тщательно протрите сухой чистой салфеткой. Удалите остатки средства при помощи ещё одной чистой салфетки | не давать высохнуть на поверхности |
| Шпатлёвка | 2–3% по весу отвердителя |  | Не более 3 мм | 15–20 мин/20°C |
| 1К праймер low VOC | 1 + 15–20% разбавитель 2500 (5–18°С), 2100 (18–27°С), 2300 (27–35°С) | 20–25 сек | 1,3–1,5 мм 2–4 бар 2–3 тонких слоя = 25–30мкм | Между слоями: ок. 5 мин/20°C Сушка: 20 0С = 2 ч 60 0С = 20 мин |

| 2К HS компактпраймер low voc | 4:1 + 10% отвердитель 750 W (5–18°C) 10% разбавитель 2100 | 32–37 сек | 1,6–2,0 мм 2–2,5 бар 1–3 слоя = 60–180 мкм 1 слой – 60 мкм 3 слоя – 180 мкм | Между слоями: 10–15 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 15–20мин/20°C Сушка: Толщина 60 мкм: 20 0С = 1,5 ч, 60 0С = 20 мин Толщина 180 мкм: 20 0С = 4–5 ч, 60 0С = 30 мин ИК: 15–20 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2К HS грунт универсальный low voc | Шлифуемая версия |  |  |  |
|  | 3:1 без разбавления отвердитель 700 | 28–32 сек | 1,6–2,0 мм 2–4 бар 2–3 слоя = 40–120 мкм | Между слоями: 10–15 мин/20°C Сушка: Толщина 40 мкм: 20 °C = 1,5 ч, 60 °C = 20 мин Толщина 120 мкм: 20 °C = 4–5 ч, 60 °C = 30 мин ИК: 15–20 мин |
|  | Версия «Мокрым-по-мокрому» |  |  |  |
|  | 3:1 + 20% отвердитель 700 разбавитель 2100 | 16–19 сек | 1,2–1,4 мм 2–2,5 бар 1–2 слоя = 15–40 мкм | Между слоями: 10–15 мин/20°C Пред нанесением дальнейших покрытий: 30 мин/20°C |

| 2К HS вторичный грунт W/W low voc | Шлифуемая версия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3:1 без разбавления отвердитель 700 | 20–24 сек | 1,6–1,8 мм 2–2,5 бар 2–3 слоя = 60–100 мкм | Между слоями: 5–10 мин/20°C Сушка: Толщина 40 мкм: 20 °C = 1,5 ч, 60 °C = 20 мин Толщина 120 мкм: 20 °C = 4–5 ч, 60 °C = 30 мин ИК: 15–20 мин |
|  | Версия «Мокрым-по-мокрому» |  |  |  |
|  | 3:1 + 10% отвердитель 700 разбавитель 2100 | 15–17 сек | 1,2–1,4 мм 2–2,5 бар 1–2 слоя =20–40 мкм | Между слоями: 5–10 мин/20°C Пред нанесением дальнейших покрытий: 20–30 мин/20°C |
| 1К праймер для пластика low voc | Хорошо перемешайте Готов к применению |  | 1,2–1,3 мм 2–2,5 бар 1 слой = 3–5 мкм | 20°C = 10 мин |

| Продукт | Приготовление (по объёму) | Вязкость DIN 53211 ø4 м/20°C | Нанесение | Сушка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| База MIX | 1 + ок. 60 % разбавитель для базы 3100 (5–27°С) разбавитель для базы 3300 (27-40°С) | 20–22 сек | 1,3–1,4 мм 2–2,5 бар HVLP 2 слоя + эффектный слой = 15–22 мкм | Между слоями и перед нанесением лакa: 10–15 мин/20°C |
| 2K Акриловая эмаль MIX | 2:1 + ок. 10% отвердитель 1500 (5–1 °С) отвердитель 1100 (18–27°С) отвердитель 1300 (27– 35°С) разбавитель 2500 (5–18°С) разбавитель 2100 (18–27°С) разбавитель 2300 (27–35°С) | 18–20 сек | 1,3–1,4 мм 2–4 бар 2–3 слоя = 50–60 мкм | Между слоями: 10 мин/20°C Перед сушкой в ОСК : 10 мин/20°C Сушка: 20°C = 12–16 ч 60°C = 30 мин ИК: 8–12 мин |

| Базовая эмаль металлик | 1 + ок. 60% разбавитель металлик | 15 сек | 1,3–1,4 мм 2–4 бар 2–3 слоя = 15–20 мкм | Между слоями и перед нанесением бесцветного лакa: 10–15 мин/20°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2К акриловая автоэмаль | 2:1 + ок.10% 2K отвердитель 1500 (5–18ºC) 2K отвердитель 9900/1100 (18–27ºC) 2K отвердитель 1300 (27–35ºC) 2K разбавитель 2500 (5–18ºC) 2K разбавитель 2100 (18–27ºC) 2K разбавитель 2300 (27–35ºC) | 18–20 сек | 1,3–1,4 мм 2–4 бар 2–3 слоя = ок. 50 мкм | Между слоями: 10 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20°C Сушка: 20°C = 16 ч 60 °C = 30 мин |

| Продукт | Приготовление (по объёму) | Вязкость DIN 53211 ø4 м/20°C | Нанесение | Сушка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2К бесцветный лак V5 | 2:1 отвердитель 7750 (5–18°C) отвердитель 7700 (18–27°C) | 15–17 cек | 1,3–1,4 мм 2–4 бар 2 слоя = 50–60 мкм | Между слоями: 5 - 10 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20°C Сушка: 20°C = 16 ч 60°C = 30 мин ИК: 8–12 мин |
| 2K HS бесцветный лак AS Anti-scratch | 2:1 + 10% отвердитель 1500 (5–18°C) отвердитель 1100 (18–27ºC) отвердитель 1300 (27–35°C) разбавитель 2500 (5–18°C) разбавитель 2100 (18–27ºC) разбавитель 2300 (27–35°C) | 16–19 сек | 1,3–1,4 мм 2–4 бар 2 слоя = ок. 60 мкм | Между слоями: 5–10 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин/20°C Сушка: 20°C = 16 ч 60°C = 30 мин ИК: 8–12 мин |
| 2K HS бесцветный лак FG Anti-scratc | 2:1 + 10% отвердитель 8150 (5–18°C) отвердитель 8100 (18–27°C) отвердитель 8130 (27–35°C) разбавитель 2500 (5–18°C) разбавитель 2100 (18–27ºC) разбавитель 2300 (27–35°C) | 15–17 сек | 1,3–1,4 мм 2–2,5 бар 2 слоя = ок. 60 мкм | Между слоями: 5–10 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин/20°C Сушка: 20°C = 16 ч 60°C = 30 мин ИК: 8–12 мин |
| 2K HS бесцветный лак DH low VOC | 2:1 HS отвердитель 4500 (5–18 ºC) HS отвердитель 4100 (18–27 ºC) HS отвердитель 4300 (27–35 ºC) HS отвердитель 4350 (30–40 ºC) | 18–22 сек | 1,3–1,5 мм 2–4 бар 1,5 слоя = 50–60 мкм (первый слой тонкий, затем полный слой с соблюдением рекомендуемого времени межслойной выдержки) | HS отвердитель 4100/4300/4350 Между слоями: 3–5 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 15 мин/20°C HS отвердитель 4500 Между слоями: 1–2 мин/20 °C Перед сушкой в ОСК: 5 мин/20°C Сушка: HS отвердитель 4500 20 °C = 16 ч 60 °C = 20 мин HS отвердитель 4100 20 °C = 16 ч 60 °C = 30 мин HS отвердитель 4300 20 °C = 16 ч 60 °C = 35 мин HS отвердитель 4350 20 °C = 16 ч 60 °C = 40 мин |
| 2K HS бесцветный лак SPEEDY Anti-scratch | 2:1 + 10% отвердитель 1500 разбавитель 2500 | 18–20 сек | 1,2–1,3 мм 2–2,5 бар 2 полных слоя = 50–60 мкм | Между слоями: 3 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 10 мин/20°C Сушка: 20°С = 2 ч 60°С = 15 мин ИК: 8–12 мин |
| 2K HS лак матовый low voc | MS версия: 2:1 + 20% 5–18ºC отвердитель 1500 + разбавитель 2500 18–27ºC отвердитель 1100 + разбавитель 2100 27–35ºC отвердитель 1300 разбавитель 2300 HS версия: 3:1 + 30% 5–18ºC отвердитель 4500 + разбавитель 2500 18–27ºC отвердитель 4100 + разбавитель 2100 27–35ºC отвердитель 4300/4350 разбавитель 2300 | 17–19 сек | 1,3–1,4 мм 2–4 бар 2 полных слоя = 50–60 мкм | Между слоями: 15 мин/20°C Перед сушкой в ОСК: 15 мин/20°C Сушка: 20°C = 16 ч 60°C = 50–60 мин |

| Продукт | Приготовление (по объёму) | Вязкость DIN 53211 ø4 м/20°C | Нанесение | Сушка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2К эластичная добавка | 20–30% по объёму в 2K грунты-наполнители или бесцветные лаки |  |  | При использовании добавки время сушки несколько продлевается и зависит от рекомендаций на основной продукт |
| Бесцветная базовая основа | Бесцветная основа, готовая к использованию |  | 1,2–1,3 мм 2 бар 1 мокрый слой Далее: База | Между слоями: 10–15 мин/20°C |